# УДК 677.027.

биоцидная отделка хлопчатобумажной ткани с на основе наночастиц серебра

Камалбаева К., магистрант; рук. Буркитбай А., к.т.н.

Алматинский Технологический Университет,

г. Алматы, Казахстан, e-mail: kuralai_10.10.92@mail.ru

В работе рассматривается разработка новой полимерной  композиции на основе наночастиц серебра и биоцидных препаратов для  антимикробной отделки  хлопчатобумажной ткани.

Под воздействием микроорганизмов ухудшается внешний вид изделий, появляются  пятна, неприятный запах, снижаются прочностные показатели и, в конечном итоге, утрачиваются  эстетические и эксплуатационные свойств.

Исследовательская задача состояла в поиске способа биозащитной отделки хлопчатобумажной ткани с применением невредных для здоровья человека препаратов, способных вступать в химические связи между собой и с целлюлозой волокна.

Объектом исследования в работе явилась: хлопчатобумажная ткань артикула 03С7-БЧ484 бязевой группы.

Обработку образцов хлопчатобумажной ткани осуществляли путем пропитки аппретирующим раствором композиции на лабораторной двухвальной плюсовке с 90%-ным отжимом, последующей сушкой и термофиксацией. После промывки в дистиллированной воде ткань высушивали при комнатной температуре [1 – 3]. Фиксацию аппретирующего состава на ткани проводили в сушильном шкафу при температуре 1400С.

Антимикробные свойства хлопчатобумажной ткани проверялись с применением метода лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению (ГОСТ 9.060–75).

Показатели прочности оценивали значениями  разрывных нагрузок, определяемых на разрывной машине  РТ-250, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1- Показатели прочности и биоустойчивости хлопчатобумажной ткани

| № | Разрывная нагрузка (до биоразрушения/ после биоразушения), Н | Устойчивость к микробио-логическому разрушению, П, % |
| --- | --- | --- |
| Состав 1 | 371/316 | 90,6 |
| Состав 2 | 374/323 | 92,8 |
| Состав 3 | 370/302 | 86,8 |
| Состав 4 | 342/281 | 81 |
| Состав 5 | 389/311 | 89,6 |
| Состав 6 | 352/295 | 84,8 |
| Исходная ткань | 349/262 | 75 |

Из таблицы 1 следует, что устойчивость обработанной ткани к микробиологическому разрушению, по сравнению с необработанной увеличивается в 1,3 раза, о чем свидетельствует рост данного показателя до 92,8 %.

Образцы хлопчатобумажной ткани, обработанной предлагаемой композицией исследовались с помощью электронного сканирующего микроскопа JSM-6490LA. В результате исследования обнаружено, что в образцах обработанной ткани присутствуют наночастицы серебра (рисунок 1).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Электронно-микроскопические снимки хлопчатобумажной ткани: а – необработанная ткань, б – ткань, обработанная композицией на основе наночастиц серебра

В результате исследования установлено, что аппретированная хлопчатобумажная ткань композиционным составом на основе наночастиц серебра и биоцидных препаратов приобретает  антимикробные свойства, в результате чего не обрастает плесневыми грибками и не разрушается микроорганизмами в условиях  эксплуатации.

Литература

- Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. М.: Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 2001. Т. 3.  С. 11 – 12.

- Киселева А. Ю,  Шушина И.А. Козлова О. В.,   Телегин Ф. Ю.  Бактерицидные текстильные материалы на основе биологически активных препаратов и наносеребра. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2011. №12. С110-1124

- Инновационный патент № 20162 РК. Способ антимикробной отделки целлюлозного текстильного материала / Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Буркитбай А., Маметеков Т.К. опубл. 15.10.2008, бюл. № 10. – 3 с: ил.