УДК: 677.027.625

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ПРИМЕНЕНИМ ЗОЛЬ ГЕЛЬ МЕТОДА

Муталханова Алтынай Кайратовна  магистрант,

Алматинский  технологический  университет, Республика  Казахстан,  г.  Алматы.

E-mail: mutalkhanova@inbox.ru

Научный руководитель: Таусарова  Бижамал  Раимовна д.х.н.,  профессор,  
Алматинский  технологический  университет, 
Республика  Казахстан,  г.  Алматы.E-mail:  birtausarova@mail.ru

Проблема придания огнезащитных свойств текстильным материалам различной природы и назначения в последние годы приобретает все большую актуальность. Это обусловлено тем, что они являются серьезным источником опасности во время пожаров, легко воспламеняются, способствуют распространению пламени и при горении выделают большое количество дыма и газов.

В настоящее время для снижения пожарной опасности текстильных материалов используются  антипирены  различного состава: неорганические и органические вещества, среди них преобладают галоген- и фосфорсодержащие соединения, полифосфаты  аммония, гуанидин, ненасыщенные хлорсодержащие олигомеры[1,2].

Основными критериями подбора веществ и композиций для обработки текстильных материалов с целью  снижения их горючести являются растворимость в воде или способность к образованию устойчивых эмульсий или суспензий, нетоксичность,  высокая эффективность огнезащитного действия небольших их количеств, введенных в волокно. Кроме того, они не должны изменять внешний вид текстильного материала и быть доступными по цене[3]. Существует  несколько  подходов  к  получению  полимерных  нанокомпозиций,  из  которых  наибольшее  распространение  нашел  золь-гель  метод.

Золь-гель  методом  можно  придать  текстильному  материалу  различные  свойства,  как: оптические,  антимикробные,  гидрофобные, огнезащитные,  антистатические  и   другие.  Этот  процесс  происходит  в  следующие  стадии:  формирование  золя  путем  гидролиза  исходного  материала  и  последующей  реакции  поликонденсации,  процесс  нанесения  покрытия,  затем  сушка  и  термический  обжиг[4].

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  золь-гель  технология  является  перспективным  методом  получения  покрытий  с  воспроизводимой,  контролируемой  и  упорядоченной  структурой. Поэтому  исследования,  посвященные  разработке  получения  огнезащитных  текстильных  материалов  с  заданными  свойствами,  методами  золь  гель  технологии,  а  также  изучению  свойств  и  наиболее  эффективных  областей  применения  указанных  материалов,  имеют  большое  научное  и  практическое  значение.

Целью  настоящего  исследования  является  получение  целлюлозных  материалов  с  огнезащитными  свойствами,  определение технологических параметров обработки.

В качестве объекта исследования используются хлопчатобумажная ткань производства ОАО “Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение” артикула 1553(1030) и химические вещества, способные снизить горючесть текстиля и дымообразования токсичных продуктов горения.

В работе нами исследованы возможность применения композиции на основе водного раствора силиката натрия, гипофосфита натрия и мочевины для огнезащитной отделки хлопчатобумажной ткани.  Водный раствор силиката натрия плотностью 1,2 г/см3 смешивали с 0,5% (мас.) глицерина для повышения эластичности покрытия. Изучено влияние времени пропитки ткани,  концентраций исходных реагентов и условий фиксации. Изменение огнезащитных свойств хлопчатобумажной ткани приведено для трех режимов термообработки: при 800С, 900С и 1000С, при времени обработки 1 минута.

Установлено, что у образцов, обработанных данной полимерной композицией по сравнению с исходной тканью показатели горючести уменьшаются.

Разработанный новый состав для отделки хлопчатобумажных тканей позволяет улучшить качество изготовленных из них изделий и на много снижает их горючесть.

Литература

1. Таусарова Б. Р., Кутжанова А. Ж.,. Канлыбаева Г.С.Снижение горючести текстильных материалов: достижения и перспективы. Химический журнал Казахстана,  2015.№1 (49), Алматы, С. 287-303.

2. Shuyu Liang, N. Matthias Neisius, Sabyasachi Gaan. Recent developments in flame retardant polymeric coatings. Progress in Organic Coatings. 76 (2013) 1642– 1665.

3.Зубкова Н. С., Антонов Ю. С. Снижение горючести текстильных материалов : решение экологических и социально-экономических проблем. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 1 с.96-102.

4.Colleoni C., Donelli I.  , Freddi G., Guido E., Migani V. , Rosace G.. A  novel sol-gel multi-layer approach for cotton fabric finishing by tetraethoxysilane precursor. J- Surface & Coatings Technology 235 (2013).  p 192–203.