ӘОЖ  665.6/.7

АММОФОС ӨНДІРІСІНДЕГІ ФОСФОГИПС ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚАЙТА ӨҢДЕУ.

Баянбердиева С.Ж.,  Конырова  Б.А.,  Менлибаев  А.М.,  д.т.н.,

Алимкулова Ж.Д.,  ст.преподаватель

Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан

E-mail: Zhamilya111@mail.ru

Шикізат көзі ретінде аммофосты Қаратау фосфориті келесі химиялық құрамымен  алынады: P2O5 – 24,5%, CaO -40%, MgO – 3,0%, Fe2O3 – 1,6%, Al2O3– 1,3%, F – 2,5%, CO2 – 6,4%, SiO2 – 20,5%, H2O – 0,2%.

Аммофос  реакцияға сәйкес алынады:

Ca5(PO4)3F + 5H2 SO4 +  nH3PO4 + aq = 5CaSO4 + mH2O    +

(n+3) H3PO4 + HF + aq                                                               (1)

2H3PO4 + 3NH3 = NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4                                                          (2)    
                                                                                       Аммофос

Процесс келесі түрде орындалады (1 сурет).

650Co

Аммофос алудың технологиялық схемасы.

ауа

таб. газ

Ca10(PO4)6F2

H2O

Қайтымды Н2РО4

NH3

CaSO4*2H2O

Аммофос
46±1% Р2О5
10±1% N

1

2

4

5

Мұндағы:
1-жұмыс реакторы;
2-сүзгі;
3-бейтараптауыш;
4-кептіргіш барабан;
5-пеш.

H2SO4

Шығын газдар

3

90Co

Фосфат шикізаты күкірт қышқылымен ыдырап, фосфор қышқылының айналымына қатысады. Ыдырау 75  температурада, 4-6 сағат аралығында жүргізіледі. Т : Ж қатынасы  = 1-2,5 ÷ 3,5. Келесі, фосфор қышқылынан фосфогипсті бөледі. Фосфорлық қышқылды аммиакпен бейтараптайды  рН – 4,6-ға дейін және оны кептіреді БГС аппаратында. Алынған өнімнің құрамы 46 ± 1%  P2O5 және 10 ± 1% N. Ыдырау барысында 15 – 20 % F , SiF4 түрінде ұшады, оны сумен жуады:

3SiF4 + aq = SiO2 + Nh2O + 2H2SiF6 + aq                                  (3)

H2SiF6 + 2NaCl  = Na2SiF6  +  2HCl                                          (4)

Кремний фтор  натрий ауыл-шаруашылықта зиян-кестерге қарсы қолданады.

Негізгі технологиясындағы аммофос кемшіліктері:

- Төменгі дәрежелі фосфат шикізатының күкірт қышқылымен ыдырауы (92-94%);

- 1 тонна дайын  өнім алғаннан кейін , 2,2 тонна фосфогипс алынады бос фосфорлық қышқылдық құрамында  3-5 % дейін  ;

- аммофостың суда ерігіштігі төмен (75%);

- қолдануға болмайды құрамында P2O5 төмен шикізатты;

- өнімнің сапасы әлемдік стандарттардың талаптарына сай емес.

Фосфогипс – өндірістік қалдықтарының ірі тонналық минералдық тыңайтқыштары болып табылады. Қазіргі уақытта ЖШС «Казфосфат» -ның    Тараздық бөлімшесінде шамамен 14 млн.т фосфогипс минералды тыңайтқыштары жинақталған және жыл сайын бұл көрсеткіш 330 мың.т. дейін өсіп отыр. Фосфогипс үйінділері үлкен ақ таулар құрап, айтарлықтай жер аумағын  алып жатыр, желмен ұшып, топырақ және судың беткі қабатын зиянды ерігіш фтор қосылыстарымен, фосфор қышқылымен және  т.б қоспаларымен ластап, қоршаған ортаға кері әсерін тигізіп жатыр. Ірі тонналық өндірістік қалдықтарды өңдеу экологияның басты проблемасы болып отыр.

Фосфогипстің жалпы көлемінің 5% топырақ гипсіне қолданылатыны бізге белгілі.

Қазіргі уақытта өндірістік  көлемде фосфогипс аммоний карбонаты реакция арқылы конверсияға түседі (2 сурет).

Сур. 2 Фосфогипстің көмірқышқылды аммониймен конверсиясының технологиялық схемасы

CO2(г)

NH3(г)

CaSO4*2H2O

(NH4)2CO3 ерітіндісі

Қалдық газдар

(NH4)2CO3 ерітіндісі

1

2

3

CaCo3

таб. газ

ауа

4

(NH)2SO4
(21% N)

Мұндағы:
1-жұмыс рекаторы
2-сүзгі
3-барабанды гранулденген   
   кептіргіш (БГК)
4-топка

CaSO4 + (NH4)2SO4              (5)

Аммоний сульфаты  21% N  құрайды және тыңайтқыш ретінде қолданылады. Әктас өндірістік қалдық болып табылады.

Тараздық минералдық тыңайтқыш бөлімшесіне өндірістік қалдықтарын өңдеу үшін міндетті түрде  аммиак зауытын салу қажет. Бұл үлке қаражатты қажет етеді.

Фосфорит кендер өңдеудің тиімді экономикалық әдісі химиялық құрамы жоғарғы  моно-аммоний фосфат (МАФ) 52% P2O5 және 12% N б.т. Мұнда аммоний нитраты, аммоний сульфаты және портленд ілеспе өнім болып саналады .

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Позин М.Е. Минералды тұздардың технологиясы, 2 том, 1980;

2. Дохолова А.Н. Аммоний фосфатының өндірісте қолданылуы, М: химия, 1966;

3.Патент KZ № 11726, 2006.