Электроизоляционные   материалы

на основе полиимидов  арил- алициклического  строения

Алмабеков О.А,Кусаинова А.К.,Алмабекова А.А.,Ибрашева Р.К.

Oсобый интерес представляют реакции циклоприсоединения диенофиловсдиангидридами алициклических и алифатических тетракарбоновых кислот [1].Внастоящей работе авторами предложен синтез алициклических и циклоалифатических полиимидов, на основе которых возможно получение высокомолекулярных растворимых полимеров с комплексом ценных физико-механических свойств. Наличие в полиимидной структуре алициклических и алифатических фрагментов придает полимерам термопластичность, растворимость, текучесть, что является важным преимуществом при технологической переработке.

Авторами статьи получены полиимиды при полиацилировании ароматических диаминов-1,3-бис(4-аминофенокси)бензола (ДАФБ), диаминодифенилоксида (ДАДФО), содержащие «шарнирные» оксидные группы в цепи, и в качестве ацилирующего компонента использованы диангидриды бутан тетракарбоновой кислоты(ДБТКК), бицикло-(2,2,2)-окт-7-ен-2,3,5,6-тетракарбоновой кислоты (ДБОТКК), трицикло- (4,2,11,602,5)-нонан-3,4-диметил-3,4,7,8-тетракарбоновой кислоты (ДТНДМТКК).

ДБТКК получается при окислении диангидридов трициклодецентетракарбоновых кислот концентрированной азотной кислотой с выходом 70-80% по следующей схеме:

Одним из представителей алициклических соединений является ДБОТКК, получаемых поликонденсацией α-пирона с малеиновым ангидридом в дибутилфталате по схеме:

Наиболее доступным сырьем для производства α-пирона является изодегидроацетоновая кислота, которую в промышленности получают из ацетоуксусного эфира.

Диангидрид трицикло-(4,2,11,602,5)-нонан-3,4-диметил-3,4,7,8-тетракарбоновой кислоты (ДТНДМТКК) получали путем фотоинициированного циклоприсоединения диметил-малеинового ангидрида к ангидриду бицикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты по схеме:

Выход диангидрида составил 50-56% после 30 часов облучения на солнце в кварцевом пирексовом реакторе. Строение и стереохимия фотоаддукта доказаны физическими и химическими исследованиями. Очищенный перекристаллизацией из ацетона аддукт плавится при температуре 316-3180С.

На основе синтезированных диангидридов и различных алифатических и ароматических диаминов получены полиамидокислоты (ПАК), которые синтезировали одностадийнымспособом[2].

Где: R=

R1=  -Ar-O-Ar-; -Ar-O-Ar-O-Ar-

Для полиамидокислот найдены оптимальные условия их синтеза: наибольшие величины приведенной вязкости ПАК получаются при температурах 30-350С, оптимальными концентрациями мономеров в реакционном сосуде являются 25-30 масс.% при продолжительности реакции 100-120мин.Одностадийную поликонденсацию осуществляли в апротонных растворителях амидного типа диметилформамиде (ДМФА), диметилацетамиде (ДМАА) и диметилсульфоксиде (ДМСО) с катализаторами триметил-, триэтиламином.

На основании анализа термографических кривых была дана оценка термической устойчивости синтезированных полиимидов: в зависимости от природы диаминной составляющей, полиимиды устойчивы на воздухе в интервале температур от 3350С до 3900С и температурой размягчения 1800С-2500С. Исследование термомеханических свойств показало, что синтезированные полиимиды являются термопластичными.Установлено, что новые алициклические полиимиды характеризуются повышенной эластичностью, высокой прочностью на разрыв:удлинение при разрыве полиимидных пленок достигает 30-45%, прочность на разрыв составляет 130-180МПа. По электрическим свойствам синтезированные полиимиды относятся к разряду среднечастотных диэлектриков, что позволяет рекомендовать их в качестве электроизоляционных  и  пленочных материалов.

Выводы

1.Синтезированы новые арил-алициклические полиимиды при полиацилировании ароматических диаминов -1,3-бис(4-аминофенокси) бензола(ДАФБ), диаминодифенилоксида (ДАДФО), содержащие «шарнирные» оксидные группы в цепи, и ацилирующих компонентов диангидриды бутантетракарбоновой кислоты(ДБТКК), бицикло-(2,2,2)-окт-7-ен-2,3,5,6-тетракарбоновой кислоты (ДБОТКК), трицикло- (4,2,11,602,5)-нонан-3,4-диметил-3,4,7,8-тетракарбоновой кислоты (ДТНДМТКК)

2. Найдены оптимальные условия получения полиимидов и исследованы физико- химические, электрические и термические свойства синтезированных полиимидов, которые относятся к разряду среднечастотных диэлектриков, что позволяет рекомендовать их в качестве электроизоляционных  и  пленочных  материалов.

Литература

1.Жубанов Б.А., Алмабекова А.А., Нурсултанов М., Алмабеков О.А., Шпильман Н.Ю., Кусаинова А.К. Одностадийный синтез гибкоцепных арил-алициклических полиимидов. Материалы Международного симпозиума «Современные проблемы высшего образования и науки в области химии и химической инженерии», Алматы, Изд. КазНТУ, 2013,30-31 мая, с.74-76.

2.Жубанов Б.А., Алмабекова А.А., Нурсултанов М., Алмабеков О.А., Ибрашева Р.К., Кусаинова А.К. Закономерности синтеза полиимидов на основе диангидридов бутантетракарбоновых кислот. Материалы Международного  симпозиума. « Современные проблемы высшего образования и науки в области химии и химической инженерии», Алматы, Изд. КазНТУ, 2013, 30-31 мая, с.72-74.