УДК 677.016.1/6

Применение цитрата серебра

для придания биостойкости целлюлозному текстильному материалу

Байсбаева Н.Б., магистр технических наук, Кутжанова А.Ж., к.т.н., проф.

Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан

e-mail: baisbaevan90@mail.ru

Текстильные материалы, обладающие биоцидными свойствами играют большую роль для обеспечения  безопасности в условиях их эксплуатации. Применение серебросодержащих препаратов для придания текстильным материалам антимикробных свойств в современных условиях текстильного производства может осуществляться различными способами. Одним из способов является их модификация в заключительной отделке, а также при совмещении двух или более технологических процессов (подготовка и крашение, крашение и заключительная отделка, печатание и отделка). В связи с этим исследования, посвященные получению материалов с безопасными свойствами по отношению к различным микробам  и болезнетворным бактериям, имеют научное и практическое значение. В работе исследована возможность применения для антимикробной обработки целлюлозного текстильного материала цитрата серебра, разработанного учеными Украинского научно-исследовательского института нано - и биотехнологии.

Для применения цитрата серебра для аппретирования хлопчатобумажной ткани использовали композицию пленкообразующего полимера ПВС и цитрата серебра.

Аппретирование проводили на двухвальной плюсовке с последующим отжимом и термообработкой при 1400С.

Разрывная нагрузки исходной необработанной ткани 224 Н и 165 Н соответственно по основе и утку.

Температура термообработки  составляла 1400С, время обработки - 60 сек.

Как видно из таблицы 5. показатели биостойкости образцов ткани, обработанных композицией во всех случаях ниже 80% и несоответствует требованиям стандарта ГОСТ 9.060–75.

Биостойкость образцов необработанной ткани также ниже 80% и составляет 68 и 78 % соответственно по основе и утку.

Таблица 5 - Влияние композиции на показатели биостойкости хлопчатобумажных тканей.

| Номер способа | Наименов. и артикул ткани | Концентрация компонентов |  | Разрывная нагрузка , Н* |  |  |  | Коэффициент. биостойкости ткани, % к образцу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обработанный образец |  | обработанный образец помешен.впочву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обработанному/ необработанному |  |
|  |  | ПВС, г/л | Цитрат серебра, мл | основа | уток | основа | уток | основа | уток |
| 1 | х/б отбеленная ткань артикул. 1030 | 5 | 1 | 210 | 186 | 145 | 110 | 69/65 | 59/67 |
| 2 |  | 5 | 5 | 198 | 175 | 154 | 130 | 78/69 | 74/79 |
| 3 |  | 5 | 9 | 196 | 161 | 148 | 125 | 76/66 | 78/76 |

На оснований полученных результатов можно сделать вывод о том, что отсутствие существенного влияния  на свойства тканей, обработанных композицией ПВС и цитрата серебра, вероятно связано со слабым закреплением компонентов и повышенной смываемостью аппрета при промывке после обработки. В связи с этим дальнейшее исследование было проведено с применением цитрата серебра при совместном процессе крашении и антимикробной обработки ткани, так как предполагалось его фиксация с волокном в условиях крашения

Крашение хлопчатобумажной ткани осуществляли прямыми красителями четырьмя способами с содержанием концентрации: красителя 3%; электролита 10 % и цитрата серебра 50-250 мл.

Результаты показателей биостойкости окрашенных образцов  приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Влияние композиции на показателей биостойкости окрашенных образцов хлопчатобумажных тканей.

| № спо- соба | Наименование и артикул ткани | Концентрация компонентов | Разрывная нагрузка , Н |  |  |  | коэффициент. биостойкост. ткани % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окрашенные образцы |  | окрашенные образцы, помешенные в почву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | окрашенных образцов, помещенные в почву |  |
|  |  | Цитрат серебра, мл | основа | уток | основа | уток | основа | уток |
| 1 | х/б отбеленная ткань артикул 1030 | - | 200 | 165 | 161 | 130 | 81 | 79 |
| 2 |  | 1 | 206 | 164 | 186 | 151 | 90 | 92 |
| 3 |  | 5 | 212 | 187 | 187 | 154 | 88 | 82 |
| 4 |  | 9 | 205 | 172 | 184 | 155 | 90 | 90 |

Анализ данных таблицы 6 показывает, что биостойкость окрашенных образцов тканей в присутствии цитрата серебра составляет выше 80% и относятся к биостойким тканям. Показатели биостойкости образцов окрашенных по традиционному способу составил 79 и 81% соответственно по основе и утку, в то время эти показатели неокрашенных исходных образцов ткани составляют 68 и 78%. Придание биостойкости хлопчатобумажных тканей при крашении в присутствии цитрата серебра можно предположить следующим механизмом фиксации ионов серебра окрашенными ионами красителя, а также связыванием функциональными группами целлюлозного волокна.

В процессе крашение в присутствии цитрата серебра часть окрашенных анионов  красителя возможно взаимодействует с ионами А и тем самым образуют комплекс. Часть красителя участвует в образовании водородной связи с функциональными группами целлюлозы, тем самым обеспечивая ровноту крашения.

Для выяснения влияния цитрата серебра при собмещенном способе крашения и антимикробной обработки было исследована стойкость хлопчатобумажных тканик воздействию бактерий и плесневых грибов исследованию в лаборатории Института микробиологии‚ вирусологии и иммунологии. Результаты исследования показали, что образцы окрашенных образцов хлопчатобумажной ткани с применением цитрата серебра обладают достаточным угнетающим эффектом по отношению к грибам Aspergillusniger, Pennicilliumbrevi и Trichodermaviride.

Список литературы

1. G.D. Wright. Adv. Drug deliv.Rev. 57, 1451 (2005).

2. Автореферат Аитова Ю. Антибактериальный эффект наночастиц серебра.           14.04. 2009г

3. И.В. Пятницкий В.В.Сухан. Аналитическая химия серебра//2010 г

4. Стоян Джекич. Синтез и антимикробная активность комплексов цитратов  серебра // Bioinorg Chem Appl. 2008.