УДК 667.017

Исследование новых нетканых материалов на теплофизические свойства.

ТаласпаеваА.А. PhD докторант,

Жилисбаева Раушан Оразовна д.т.н., профессор, декан факультета «Легкая промышленность и Дизайн»

Алматинский  Технологического  Университета

talaspaeva83@mail.ru

До недавнего времени в Республике Казахстан, как правило, использовались лишь крайне необходимые и самые примитивные материалы и методы защиты. В частности, в производстве защитной одежды развитие происходило в основном по пути использования дешевых тканей из натуральных волокон, защитные эффекты которых определялись толщиной ткани, ее весом и пропиткой. При этом в мире уже давно получили признание новые синтетические и искусственные защитные материалы с повышенными факторами защиты, улучшенными технологическими и потребительскими свойствами.[1]

В качестве сырья для получения новых нетканых материалов предлагаются использовать мета-арамидные и шерстяные волокна (рис1, 2).

Рис.1 Структура мета-арамидных                              Рис.2 Структура шерстяных волокон

волокон

Известно, что нетканые полотна можно вырабатывать различными способами. При этом существенно меняются структура и свойство полотен, чтобы их характеризовать, нужно использовать достаточно приемлемый способ изготовления.

Образцы полотен были выполнены  комбинированным способами:  иглопробивным  и  валяльным. На  основе проведенных исследований разработаны новые нетканые полотна,  образующие тепловой барьер в пакете материалов за счет различных сочетаний слоев. Теплобарьерные слои выполнены  из разных сочетаний  100% шерсти (Ш),  из 100% мета-армидных волокон (М), и  из 50% мета-арамидных и 50% шерстяных волокон (ШМ).

В таблице 1 приведены примеры полученных опытных образцов:

Таблица 1. Характеристика образцов

| Условное обозначение | Виды образцов | Толщина, (мм) | Поверхностная плотность, (г/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш1 | шерсть | 0,8 | 137 |
| Ш2 | Шерсть | 0,8 | 188 |
| Ш3 | Шерсть | 1,1 | 92 |
| Ш4 | Шерсть | 1,3 | 119 |
| М1 | мета-арамид | 1,0 | 121 |
| М2 | мета-арамид | 1,5 | 88 |
| М3 | мета-арамид | 0,7 | 100 |
| М4 | мета-арамид | 1,3 | 87 |
| ШМ1 | Шерсть + м-арамид | 1,0 | 160 |
| ШМ2 | Шерсть + м-арамид | 1,1 | 110 |
| ШМ3 | Шерсть + м-арамид | 1,6 | 280 |
| ШМ4 | Шерсть + м-арамид | 2,0 | 136 |
| ШМ5 | Шерсть + м-арамид | 0,5 | 88 |
| ШМ6 | Шерсть + м-арамид | 2,2 | 320 |
| ШМ7 | Шерсть + м-арамид | 4,5 | 380 |

Для получения многослойного теплоизоляционного материала, спроектированы  слои  в различных сочетаниях (рис 3, 4).

Таблица 2. Сочетания слоев  нетканых материалов

| № | образцы | Толщина, (мм) | Поверхностная плотность, (г/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М3/ШМ1/М3/ШМ5 | 2,9 | 348 |
| 2 | М1/ШМ2 | 2,1 | 231 |
| 3 | М2/ШМ5/М3/ШМ5 | 3,1 | 364 |
| 4 | М2/ШМ1/Ш2 | 3,7 | 436 |
| 5 | М4/ШМ4 | 3,3 | 223 |
| 6 | ШМ1/М3/Ш1 | 2,6 | 397 |
| 7 | ШМ3 | 1,6 | 280 |
| 8 | М2/Ш4 | 2,8 | 207 |
| 9 | М3/Ш1/М3 | 2,0 | 337 |
| 10 | М3/Ш3/М3 | 2,5 | 292 |
| 11 | ШМ6 | 2,2 | 320 |
| 12 | ШМ7 | 4,5 | 380 |
| 13 | М3/Ш/М3/Ш1 | 3,0 | 474 |

Экспериментальные исследования на устойчивость к воздействию теплового потока пакетов материалов, были выполнены:

-  в испытательной лаборатории МЧС РК  согласно СТ РК 1495-2006[2]

- в испытательном центре СИЗ Донкукского университета (Южная Корея)  согласно ИСО 6942-2007[3]

Для проведения оценки пакетов материалов подвергаемых воздействию источника  теплового излучения  при плотности падающего теплового потока

q = 5,0 кВт/м2 и q = 40 кВт/м2, с индексом  передачи теплового излучения  НТi12-24   с затраченным временем на подъем температуры были подготовлены пакеты материалов состоящих из  огнестойкого материала FR-350 (материал верха) и теплоизоляционной подстежки (нетканые материалы, бязь)

В результате после проведения экспериментальных  исследований  на устойчивость к воздействию теплового потока пакетов материалов  при плотности теплового потока q = 5,0 кВт/м2,  выявлены следующие образцы:  образец 2 Т=43,6ºС   при  t=315сек.,  образец 3  Т=49˚С при t=310сек.,  образец 4 Т=47,8˚С при t=244сек.,

Результаты экспериментальных  исследований  на устойчивость к воздействию теплового потока пакетов материалов  при плотности теплового потока q = 40 кВт/м2, с индексом  передачи теплового излучения  НТi12-24   с затраченным временем на подъем температуры представлены на диаграмме 2,3.

Диаграмма 2.  Анализ исследуемых пакетов материалов при НТi 12

Диаграмма 3.  Анализ исследуемых пакетов материалов при НТi 2

Анализируя результаты испытаний из полученных данных выявлено, что наиболее устойчивыми к воздействию теплового потока при затраченном времени на подъем температуры  НТi 12-24 являются следующие образцы:  образец 2 при t=39,6сек.;  образец 3  при t=38сек.,  образец 4 при t=36сек.

Литература

- Kee Jong Yoon,  Kyouong A Hong,.  Статья « Effect of Spacer in Multi Layer Thermal Barrier of Firefighting Clothing on Thermal Property and Comfort» Textile Science and Engineering, №6, 2010.-420с.

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 1495-2006.- 8с.

- ГОСТ Р ИСО 6942-2007, Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения