УДК 687. 057

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сырлыбаева  А.А. магистр, Нуржасарова М.А. д.т.н. профессор

Алматинский технологический университет, г.Алматы, Республика Казахстан

Е-mail: syrlybaeva100190@mail.ru,, maira54@mail.ru

Известно, что в гардеробе современной женщины брюки занимают значительное место. Любая женщина может подобрать именно ту модель, которая подойдет женщине по стилю и будет хорошо на ней смотреться. Помимо практичности, брюки являются и довольно модным трендом в современной моде, а на показах известных модельеров можно часто увидеть моделей в различных брюках. Сейчас популярны разные виды брюк, подходящие для носки в том или ином случае.

Господство поясных изделий на участке от линии талии до бедер, требует обеспечения хорошей посадки брюк на фигуре. Для проектной конструкторской работы необходима информация, обеспечивающая определение оптимальных параметров конструкции деталей изделия.

Современное промышленное производство рассчитано на изготовление одежды только для фигур типового телосложения, которые характеризуется умеренным развитием мускулатуры, слабым или обильным жироотложением, нормальной высотой  и средними изгибами спинного контура туловища, осанкой. Однако так называемые фигуры женщин типового телосложения взрослого населения, не охватывают всего многообразия типов фигур, которые встречаются в жизни. По данным антропологов, частота встречаемости типовых фигур среди взрослого населения не превышает 25-30%. Остальное же количество людей, фигуры которых имеют те или иные отклонения от типового телосложения, остаются неудовлетворенными в должной мере [1].

Поэтому, на сегодняшний день остается актуальной задачей непрерывное совершенствование вопросов конструирования швейных изделий на фигуры женщин старшего возраста.

Выбор материалов для швейных изделий – одна из важных подсистем швейного производства, работа которой в значительной мере определяет качество швейных изделий, надежность и эффективность работы всей системы. Первой работой, послужившей толчком к разработке теоретических основ конструирования, разверток деталей одежды из тканей, является работа  великого русского математика академика. Чебышева П.Л. был первым, кто обратил внимание на изменения в структуре ткани.

Ассортимент материалов, используемых для изготовления поясной  одежды, очень широк: разнообразные ткани, трикотаж, нетканые материалы. Их свойства существенно различаются.	 Для выявления степени поверхности плотности, усадки, свойств для проектирования женских брюк,  тканей  были отобраны несколько образцов и отданы  в Сертификационно-испытательный центр ТОО  « ТЕКС». Результаты испытаний тканей представлены в таблице 1,2.

Таблица  1 - Результаты испытаний образцов второй  группы  ткани

| Наименование показателей, единицы измерения | НД на методы испытаний | Норма по НД | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Массовая доля химических волокон, % | ГОСТ 25617 – 83 | ПЭ – 100 | ПЭ - 100 |
| Изменение размеров после мокрой обработки %, не более | ГОСТ 30157.0 – 95 ГОСТ 30157.1 – 95 | По основе - 2,0 По утку - 1,5 | -0,5 -0,5 |
| Поверхностная плотность, г/ | ГОСТ 3811 – 72 |  | 188 |

Из таблицы 1 видно, образцы первой группы ткани – синтетические материалы с поверхностной плотностью 188 г/ и минимальной усадкой.

Таблица 2 - Результаты испытаний образцов третьей  группы  ткани

| Наименование показателей, единицы измерения | НД на методы испытаний | Норма по НД | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Массовая доля химических волокон, % | ГОСТ 4659 – 79 | Шерсть - 97 | Шерсть -97 ПЭ - 3 |
| Изменение размеров после мокрой обработки %, не более | ГОСТ 30157.0 – 95 ГОСТ 30157.1 – 95 | По основе - 3,5 По утку – 3.5 | По основе - 0,5 По утку – 1,5 |
| Поверхностная плотность, г/ | ГОСТ 3811 – 72 |  | 231 |

Результаты испытаний образцов второй группы ткани также  полушерстяные  материалы более тонкие, с поверхностной плотностью 231  г/, содержит 97% шерсти, ПЭ – 3%.

Для определение значимых факторов,  влияющих на конструктивные  параметры проектирования поясных изделий с учетом  свойств материала

использован метод анкетного опроса. К опросу была привлечена группа ведущих специалистов. Для выявления значимых часто встречаемых факторов  использован широко известный и хорошо зарекомендовавший себя в подобных ситуациях метод анкетного опроса.

На основе анкетного анализа выделено восемь наиболее важных факторов, представленных на рисунке 1:

- волокнистый состав ткани по основе - х1;

- прибавка на свободное облегание по обхвату бедер - х2;

- переплетение - х3;

- усадка, - х4;

- волокнистый состав ткани по утку - х5;

- сложность контура - х6;

- величина прибавки - х7;

- силуэт - х8;

Эти факторы позволяют более точно и достоверно определить конструктивные параметры брюк.

Рисунок 1  - Матрица планирования и априорная диаграмма выбора     факторов для оптимизации конструктивных брюк

Мнения экспертов согласуются с коэффициентом конкордации.  Следовательно, результаты обработки экспертной оценки определили факторы, влияющие на конструктивные параметры женских брюк.

Таким образом, установлено, что в качестве основных факторов, влияющих на конструктивные параметры брюк,  являются х1 – прибавка на свободное облегание по обхвату бедер, х2 – усадка ткани.

Литература

- Баженов В.И. Материаловедение швейного производства. – Легкая индустрия 2001г.-374с.

- Саламатова С.М. Конструирование одежды из различных видов материалов: Учебник. – Кишнэу: ТУМ, 2011г.-103с.

- Методика конструирования женской верхней одежды. ЦОТШЛ. – М., 1980. – 196с.