УДК 661.632.002.28

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФАТА НАТРИЯ ИЗ ФОСФОРИТОВ И СИЛИКАТСОДЕРЖАЩЕГО ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

С.О.Абилкасова к.т.н.,и.о.доцента, Л.М.Калимолдина к.т.н., и.о.доцента, С.Т.Алмагамбетова к.т.н., доцент,

Ж.Е.Шаихова магистр т.н.,ст.преподаватель

Алматинский технологический университет

г.Алматы, Казахстан, zh.shaikhova@mail.ru

Каратауский бассейн фосфоритовых руд расположен на территории Жамбылской и Южно-Казахстанской областей Казахстана.  По запасам фосфатного сырья Казахстан входит в десятку стран, обладающих 90% всех мировых фосфатных ресурсов. Особенность фосфоритоносного бассейна такова, что фосфоритовые пачки чередуются с пластами силикатных пород (кремней, слюд и др.), фосфорсодержащих желваковых пород (фосфатизированные кремни, сланцы и др.). Поэтому, в процессе добычи фосфоритов образуется значительный объем вскрышных отвалов: некондиционные фосфориты, фосфор-силикат-содержащие породы и т.д. Все эти отходы представляют собой техногенное фосфорсодержащего сырья [1].

В настоящее время актуальны вопросы рационального использования природного и техногенного сырья, как с точки зрения технологической, так и экологической, поскольку наблюдается тенденция обеднения природного сырья (в частности фосфорита) по основному компоненту, образования значительных объемов отходов, отсевов мелочи, забалансовых руд, шламов, шлаков и других техногенных ресурсов.

Фосфор и его соединения используются в различных отраслях экономики, в т.ч. для изготовления спичек, для легирования чугуна и стали, для пропитки тканей, пластмасс и древесины, для получения буровых жидкостей, зубной пасты, а также многих пищевых и фармацевтических препаратов. Тринатрийфосфат,    производимый на заводе, используется в энергетике, металлургии, железнодорожном транспорте, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности [2].

Пишевой антиоксидант Е339 ортофосфаты натрия активно используется в пищевой отрасли. Там антиоксидант играет роль регулятора кислотности, эмульгатора, стабилизатора и фиксатора красящих веществ. Это обусловлена многочисленными свойствами пищевого антиоксиданта, в частности способностью предохранять продукты от прогоркания, сохранять их свет при термической обработке, а также наделять их мягкой, нежной структурой.

Зачастую пищевой антиоксидант используется в процессе производства различной кисломолочной и молочной продукции, сухих сливок и молока. Не обходит стороной данная добавка быстрорастворимые и сухие супы, бульонные кубики, пюре, гранулированные и растворимые чаи. Встречается пищевой антиоксидант в составе кетчупов, паст, соусов, заправок, консервов, колбас, а также других изделий из мяса и рыбы [3].

Объектами исследования были: фосфоритовая мелочь различных участков бассейна Каратау, кремень и фосфатизированные кремни. Были изучены условия термохимической подготовки мелочи фосфорита к электротермическому производству фосфора. В опытах использовали фосфорит состава (%): P2O5-21,21; CaO-35,7; SiO2-23,00; CO2-9,60; MgO-3,00; Fe2O3-2,08; Al2O3-1,74; SO3-0,66; K2O+Na2O-0,51; потери после прокалки-13,65.

Методом моделирования многофакторного химико-технологического эксперимента изучены оптимальные условия обжига техногенного сырья – фосфоритовой мелочи в присутствии кремня.

Спек, полученный после обжига шихты, обрабатывают щелочными растворами. Раствор,  полученный после разложения спека и направляемый на кристаллизацию, имеет сложный состав: в нем превалирующим компонентом, помимо щелочи и пентаоксида фосфора, является диоксид кремния.

Спек после обжига шихты обрабатывают щелочными растворами с получением сложного фосфатно-щелочного раствора. Из последнего методом изогидрической кристаллизации получают фосфаты натрия. На основании данных, полученных при изучении оптимальных условий кристаллизации фосфата натрия из синтетических растворов, была принята следующая последовательность опытов:

1. Кристаллизация фосфата натрия при температурах 30С, 25С в присутствии затравки.  2. Кристаллизация фосфата натрия  при температуре 10С. 3.Очистка фосфата натрия от примеси SiO2  перекристаллизацией при 25С в присутствии затравки.

В результате изучения условий кристаллизации тринатрийфосфата из растворов фосфоритов установлено следующее: 1. Оптимальные условия наиболее полного выделения фосфата натрия кристаллизацией – температура 10С, продолжительность процесса 1,5 часа. 2. Оптимальные условия очистки тринатрийфосфата от примеси диоксида кремния с высоким извлечением пентаоксида фосфора в осадок температура 25С, затравочное отношение 0,1, продолжительность процесса 1 час, отношение жидкого к твердому равно 1,4:1.

Литература

- Б.А.Алдашов, В.И.Лисица. Утилизация отходов фосфоритов Каратау - путь к конкурентной экономике и оздоровлению экологии. Алматы: Ғылым, 2007.-260c.

- Казов М.Н., Казова Р.А., Альжанов Т.М. Термохимическая подготовка сырья для    электротермического производства фосфора. –Алматы: Наука. 1989. -216 с.

- Казова А.М., Толеген М.Т., Абилкасова С.О., Нуркеев С.С., Пирмаханбеттеги А.У., Каипова З.К. Обезвреживание технологического сырья фосфорного производства и нефтедобычи//Вестник КазНТУ -2002, № 5(33). -С. 136-137.