УДК 628.54

РАЗРАБОТКА  ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИХ КОМПЛЕКСНУЮ ОЧИСТКУ

Мырзалиева С.К1д.т.н.профессор, Козыбаев А.К2 к.х.н.доцент., Хамзина Ж.Б2., Дарибаева Г2.

1Казахский Национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева

2Алматинский технологический университет

г.  Алматы, Республика Казахстан

E-mail: zhuldyz_hamzina@mail.ru

Нефтеперерабатывающие заводы являются одними из крупнейших загрязнителей окружающей среды. В Казахстане до сегодняшнего дня отсутствуют комплексные методы очистки отработанных вод предприятий нефтяной отрасли, сочетающие в себе возможности традиционных и современных модифицированных методов. Существующими традиционными способами очистки сточных вод оздоровить экологическую обстановку на предприятиях нефтяной отрасли невозможно, так как они недостаточно эффективны, образуют вторичные загрязнения, ведут к образованию значительных количеств токсичных шламов и препятствуют возврату очищенных сточных вод в оборотный цикл водоснабжения предприятия. Сброс плохоочищенных сточных вод в водоемы или на городские очистные сооружения обусловливают опасность загрязнения окружающей среды. Кардинальным решением проблемы охраны водоемов от загрязнения сточными водами, загрязненными нефтью и НП является организация такого водного хозяйства предприятий, при котором максимально развивается система оборотного водоснабжения и сводится к минимуму сброс сточных вод в водоемы. Необходимо разработать высокоэффективную технологию очистки сточных вод предприятий нефтяной отрасли Казахстана, которая обеспечит высокое качество очистки, проста в эксплуатации, не требует больших затрат, обеспечивая максимальное оборотное водоснабжение [1].

Для очистки сточных вод предприятий нефтяной отрасли от нефтяных загрязнителей, предложены различные модификации и усовершенствования очистных сооружений, к примеру, усовершенствование аэробной очистки, анаэробной, а также аэробно-анаэробной очистки сточных вод. При разработке технологии водоподготовки, водоочистки и очистных сооружений основными направлениями являются:

1. совершенствование технологических процессов;

2. интенсификация работы действующих сооружений и оборудования;

3. совершенствование методов обработки и оборудования для очистки;

4. переход промышленности на малоотходные и безотходные технологические процессы;

5. повышение эффективности использования воды и технологических сред;

6. повышение качества очистки сточных вод;

7. возможность утилизации осадков и шламов.

Мировой опыт показывает, что сорбционный метод очистки сточных вод является наиболее эффективным на стадии доочистки м обеспечивает практически любую требуемую глубину очистки. При оценке эффективности сорбентов обычно руководствуются тремя критериями: нефтеемкостью, влагоемкостью и плавучестью.

Исследованы сорбенты обладающие гидрофобными свойствами. С величиной водопоглощения (способность материала впитывать и удерживать в порах воду) непосредственно связан такой важный показатель для нефтесорбентов, как плавучесть, т.е. способность материала находиться на поверхности воды в течении определенного времени. Плавучесть углеродных материалов  высокая и составляет 93-98% (в течение пяти суток испытаний не произошло их оседания на дно). Столь высокая плавучесть связана с высокой гидрофобностью поверхности сорбентов, а также морфологией (воздух, содержащийся в порах этого материала не вытесняется водой).

Нефтепоглощающая способность растительных отходов является главным критерием, который следует учитывать при производстве того или иного вида сорбента, поскольку нефтеемкость сорбента зависит от изначальной нефтеемкости чистого сорбента. Нефтеемкость – показатель эффективности работы сорбента по поглощению нефти.

В настоящей работе мы использовали  в качестве модельной системы нефть Амангельдинского газонефтеперерабатывающего завода «Северо Западный Коныс» [2]. Основные характеристики нефти указаны в таблице 1.

Таблица 1– Физико-химические показатели нефти «Северо Западный Коныс»

| Характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Плотность при 20 0С, кг/м3 | 845 |
| Температура застывания, 0С | -3 |
| Давление насыщенных паров, кПа (мм рт.ст.) | 45 |
| Массовое содержание серы, % | 0,37 |
| Массовое содержание воды, % | 3,04 |
| Массовое содержание механических примесей, % | 0,07 |

Нефтепоглощаюшая и водопоглощающая способности растительных сорбентов, подготовленые вышеописанными на предидущем этапе, методами приведены в таблице 2

Предложены новые технические решения с целью усовершенствования сорбционных методов с использованием природных сорбентов, которые в настоящее время являются наиболее эффективными для глубокой очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов.

Таблица 2 – Основные параметры сорбентов на основе отходов агропромышленного комплекса

| Сорбенты | Водопоглощение, г. воды/г. сорбента | Нефтепоглощение, г. нефти/ г. сорбента | Степень очистки,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Жмых подсолнечника | 3,3 | 4,4 | 72 |
| Кукурузные початки | 3,1 | 7,2 | 89 |
| Активированный уголь | 1,4 | 2,1 | 60 |
| Березовый уголь | 2,1 | 2,4 | 46 |
| Шелуха гречки | 5,6 | 14,1 | 81 |
| Древесные опилки | 4,8 | 5,8 | 77 |
| Зерновые отходы | 5,3 | 10,8 | 78 |
| Скорлупа грецкого ореха | 1,3 | 2,6 | 70 |

Предложена новая комбинированная технология очистки сточных вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Она состоит из трех этапов:

-этап биохимического окисления нефти и нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах;

- этап разделения и осаждения продуктов окисления;

- этап фильтрации оборотной воды от механических примесей.

Эта технология является экономически и энергетически и экологически выгодной, поскольку не требуются высокотемпературные процессы и при этом используются наиболее распространенные реагенты.

Разработаны усовершенствованные системы очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешанных веществ методом фильтрации. Фильтры с зернистой загрузкой, в качестве сорбирующих материалов, для получения которых используются отходы агропромышленного комплекса, являются эффективными для снижения загрязнения окружающей природной среды, уменьшения платежей предприятия и не требуют дорогостоющего обслуживания.

ВЫВОДЫ

1. На основании сравнительного анализа эффективности различных сорбентов установлено, что применение сорбента на основе кукурузной початки позволяет повысить эффективность очистки сточных вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами  и снизить среднемесячные загрязнения в них до: ХПК- до 50 мг/л; БПК-до 3,7 мг/л; нефтепродуктов – до 0,5-1,0 мг/л

2. Установлены оптимальные параметры процесса сорбции: при низких концентрациях загрязнений до 100мг/мл масса эффективного сорбента составляет на 100 мл 0,2г.

3. Выявлено влияние концентрации загрязнителей на сорбционную емкость сорбентов. Фотометрическим методом установлено, что процесс сорбции протекает преимущестенно по нейтрализационному механизму.

4. Предложены природные экологически безопасные сорбенты на основе некарбонизированных стержней початков кукурузы, жмых подсолнечника. Определены их адсорбционно-структурные характеристики. Установлено, что предлагаемый сорбент на основе стержней початков кукурузы обеспечивает высокую степень очистки по отношению к инонам аммония (98%), нитратов (75%) и фосфатов.

5. Выполненный комплекс исследований позволил предложить оригинальную схему очистки сточных вод с последовательным применением сорбции и увеличить эффект очистки до 92%.

Литература

1.Ю.С.Другов, И.Г.Зенкевич, А.А.Родин.- Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред. Практическое руководство. М.: МАИК «Наука», БИНОМ. 2005

2. Мырзалиева С.К., Хамзина Ж.Б., Даулетбай А.Д. Өнеркәсіп ақаба суларын зиянды ауыр металдардан ион алмастыру жолымен тазарту әдісінің ерекшеліктері // Промышленность Казахстана. -2011. - № 3 - С. 310-312.