- УДК 677.1/.3

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Бұғыбай Ж.Т., магистрант АТУ по специальности 6М073600,

научный руководитель, Джуринская И.М.PhD, и.о.доцента,

Алматинский Технологический Университет, г. Алматы., Республика Казахстан

E-mail: bugybay.zh@mail.

Применение нетканых материалов (НТМ), по сравнению с другим ассортиментом текстильной промышленности, отмечаетсявысокой востребованностью и конкурентоспособностью на рынке легкой промышленности, в связи с улучшенными эксплуатационными свойствами и минимальными затратами на производство[1].Для того чтобы соответствовать этим требованиям, нужно уметь правильно выбирать способы образования, скрепления и отделки холста, а также - сырья[2]. Таким образом главной задачей стало: повышение качества и конкурентоспособности нетканого материала, полученного из отходов производства шерсти и хлопка.

Использование отходов шерсти для получения НТМ является основной целью данного исследования.

В статье рассматриваются новые нетканые материалы (рисунок 1-2).

| Рисунок 1- Нетканый материал из шерсти | Рисунок 2- Нетканый материал из хлопка |
| --- | --- |

Объектами исследования являлись: отходы шерсти и хлопка.

Использование отходов производств шерсти и хлопка способствует:

- снижению затрат на производство НМ;

-  целесообразному применению вторичного сырья;

- снижению себестоимости полученного НМ.

Для получение НМ с улучшенными эксплуатационными свойствами варьировали процентные содержание использованных отходов шерсти и хлопка (таблица 1).

Таблица 1 – Процентное содержание использованных отходов шерсти и хлопка

| № | Процентное содержание; % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шерсть | хлопок |
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 60 | 40 |
| 3 | 70 | 30 |

При подборе процентного содержание исходных материалов, содержание шерсти всегда превышало содержание отходов хлопка, так как шерсть благодаря наличию чешуек в своей структуре обеспечивает получение нетканого материала (рисунок 3).

С целью получения нетканого материала были использованы специализированные иглы для шерсти - FN – 107.

Рисунок 3 –Волокно шерсти

Для получения НТМ из отходов шерсти и хлопка были использованы следующие методы:

- иглопробивной;

- клеевый;

- комбинированный.

Согласно полученным опытным образцам наиболее рационально использовать комбинированный способ.

По полученным результатом, можно сделать следующие выводы:

- были подобраны отходы текстильных производств, а именно волокна шерсти и хлопка;

- были подобраны способы получения нетканого текстильного материала на основе отходов волокон шерсти и хлопка;

- были подобраны процентные соотношения содержания волокон шерсти и хлопка;

- по подобранным процентным соотношениям был получен нетканый материал;

- по первому способу (таблица 1) нетканый материал обладает наименьшим скреплением волокон, что объясняется минимальным содержанием шерсти;

- максимальная скрепляемость была получена, при использований третьего способа, что также объясняется процентным содержанием шерсти в соотношений с волокном хлопка.

Таким образом, рекомендуется использование третьего способа, так как последний является наиболее целесообразным.

Литература

- Горчакова В.М. Нетканые материалы, перспектива развития и подготовка кадров// Нетканые материалы. 2014.- №1. - С.16-17.

- ФомченковаА.Н. Рынок нетканых материалов: импорт и экспорт// Текстильная промышленность. – 2002. №12. С.25-26.