УДК 677.076.442.2

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СВОЙСТВА ВОЙЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Нуралина Л.Н., магистрант АТУ, 6М073600 - БНТИ;

научный руководитель Курамысова М.У., PhD;

Алматинский технологический университет,

г.Алматы, Республика Казахстан, E-mail: nurallina@bk.ru

Вопросы контроля показателей качества валяльно-войлочных материалов стоят в ряду определяющих вопросов современного производства различных модных изделий. В работе сделан анализ трикотажных полотен полученных иглопробивным способом различного назначения с заданными характеристиками их состава и структуры.  Проведен анализ современных войлочных материалов и исследованы их свойства.

Современное общество стремится обеспечить экологическую стабильность, а стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между обществом и природой. В этом аспекте сохранения комфортного состояния человека в мире материальной культуры тесно связано с безопасностью товаров народного потребления [1].

Метод создания материала влияет на вид и свойства готового изделия в гораздо большей степени, чем при создании одежды из иных текстильных полотен [2].

Комбинирование трикотажных полотен с войлокомпозволяет по-новому подойти к проектированию идизайну одежды.Свойства трикотажа диаметральнопротивоположны основным свойствам войлочногополотна: трикотажотлично тянется, легкопринимает заданную форму.

Изготовление детали происходит непосредственно из волокон шерсти, поэтому ее свойства во многом будут зависеть от качества исходного сырья, методов формирования войлочного холста, технологических режимов. С целью получения комбинированного материала, с улучшенными свойствами, объектами исследования являлись:

- нетканое полотно с добавлением волокон шелка (коричневый/синий);

- нетканое волокно без добавления волокон шелка (рисунок 1).

| образец 1 – с шелком (коричневый) | Образец 3 – без шелка |
| --- | --- |
| образец 2 – с шелком (синий) |  |

Рисунок 1 – Объекты исследования

Полученные иглопробивным способом комбинированные материалы были исследованы на устойчивость к разрывным нагрузкам [3], согласно полученным результатам максимальную устойчивость к разрывным нагрузкам имеет нетканое полотно с добавлением волокон шелка синего цвета (рисунок 2).

| 1 – образец с шелком (коричневый) | 2 – образец с шелком (синий) |
| --- | --- |
| 3 – образец без шелка |  |

Рисунок 2 – Показатели устойчивости к разрывным нагрузкам

Полученные образцы также были исследованы на воздухопроницаемость, с целью сохранения эксплуатационных свойств полученных полотен (рисунок 3).

| 1 – образец с шелком (коричневый) | 2 – образец с шелком (синий) |
| --- | --- |
| 3 – образец без шелка |  |

Рисунок 3 – Показатели  воздухопроницаемости

Анализируя	полученные	результаты исследования воздухопроницаемости экспериментальных иглопробивных нетканых материалов, можно отметить, что увеличение толщины вызывает уменьшение воздухопроницаемости в 1,1-1,5 раза.

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:

- были подобраны волокна для получения комбинированного материала;

- пдобран иглопробивной  способ получения нетканого материала;

- исследованны основные физико-механические свойства разного волокнистого состава  трикотажных полотен, полученных иглопробивным способом;

- изучено влияние плотности и вида переплетении на физико-механические свойства трикотажных полотен, полученных иглопробивным способом;

- рекомендуется использование нетканого материала, полученного с добавлением волокон шелка.

Литература:

- Худякова С.К., «Безопасность непродовольственных товаров» 2005, 20с.

2. Далидович А.С. Основы теории вязания – М.:  Легкая индустрия, 1970. – 431 с

3.ГОСТ 6611.2-73  «Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве».- М.: Изд-во стандартов, 1983. – 4 с