УДК 687.13

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Жуманазарова А.Е., магистрант; рук. Абишова А.С., к.т.н.

Алматинский Технологический Университет,

г. Алматы, Казахстан, e-mail:aliya_92.a@mail.ru

В настоящее время ассортимент детской одежды отличается большим разнообразием, которое достигаетсяпутемиспользованиямодифицированных волокон,применением различных фактур и новых отделок.

Текстильные материалы, используемые для изготовления детской одежды, должны отвечать требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза не только на период изготовления и выпуска в обращение на рынке, но и в период эксплуатационного использования.

Следует отметить, что производители детской одежды, выбирая текстильный материал для выпускаемых  изделий, не учитывают его поведение в условиях эксплуатации. В процессе носки одежда подвергается воздействию сложного комплекса изнашивающих факторов, включая различные бытовые обработки: стирку и полоскание с использованием вспомогательных синтетических средств, ВТО.

В результате этого происходят изменения в микро- и макроструктуре материалов,ухудшение их потребительских и гигиенических свойств. В свою очередь изменяются и показатели эксплуатационной безопасности этих материалов.[1,2]

По указанным данным исследований,производители детской одежды, использующие смешанные материалы с включением синтетики, обеспечивающую хорошую формоустойчивость и внешний вид изделия не учитывают, что в процессе эксплуатации,после обработки моющимисредствами удельное поверхностное электрическое сопротивление этих материалов повышается на 1-2 порядка, что не соответствует информации, заявленной производителем.

Вработерассмотреноизменение безопасности и функциональных свойств текстильных материалов для школьной формы в процессе их эксплуатации (возрастная группа 7-9 лет).

При исследовании рассматривали перечень показателей, характеризующиекачество и эксплуатационную безопасность текстильных материалов предназначенной для изготовления школьной формы: устойчивость к мокрой обработке, воздухопроницаемость, пиллингуемость, гигроскопичность, электролизуемость, устойчивость окраскик трениюи внешний вид.[3,4,5]

Все результаты физико-механических свойств образцов текстильных материалов предназначенной для изготовленияшкольной формы приведены в таблице 1 .

Таблица-1. Физико-механические свойства текстильных материалов для школьной формы

| № | Сырьевой состав материала | Воздухопроницаемость ВН2 | Пиллингуемость( 10см2, 2000 цикл.) | Устойчивость окраскик трению (определение по шкале серых эталонов) |  | Электролизуемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сухой | мокрый |  |
| После 1 стирки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W(65%)+PC+V(35%) | 49,8 | 1 | IV | III | 0.47 |
| 2 | PC(65%)+ C(35%) | 41,6 | 1 | IV | III | 1.2 |
| 3 | W(30%)+V(15%)+PA(50%)+LYC(5%) | 32,5 | 3 | IV | III | 0,242 |
| После 5 стирок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W(65%)+PC+V(35%) | 48,1 | 5 | IV | III | 0,65 |
| 2 | PC(65%)+ C(35%) | 39,1 | 5 | IV | III | 0,722 |
| 3 | W(30%)+V(15%)+PA(50%)+LYC(5%) | 29,6 | 7 | IV | III | 0,468 |
| После 10 стирок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W(65%)+PC+V(35%) | 43,4 | 12 | IV | III | 0,61 |
| 2 | PC(65%)+ C(35%) | 32,5 | 11 | IV | III | 0,73 |
| 3 | W(30%)+V(15%)+PA(50%)+LYC(5%) | 26,5 | 15 | IV | III | 0,476 |
| После 15 стирок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W(65%)+PC+V(35%) | 41,8 | 12 | IV | III | 0.156 |
| 2 | PC(65%)+ C(35%) | 32,3 | 11 | IV | III | 0.84 |
| 3 | W(30%)+V(15%)+PA(50%)+LYC(5%) | 24,8 | 17 | IV | III | 0,512 |

В результате исследования установлено, что причиной повышения диэлектрических свойств обработанных текстильных материалов является снижение показателя гигроскопичности (от 12,0% до 38,8%), и воздухопроницаемости. Кроме того, установлено, повышение эффекта «пушистости», который приводит к сильной пиллингуемости изделия. А также изменение показателей напряженности электростатического поля и гигроскопичности изделийприводит к несоответствию их требованиям безопасности, а это может привести к ухудшению физического и психологического состояния ребенка.

Литература

- Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности продукции легкой промышленности" ТР ТС 017/2011, 2011г.

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011

- ГОСТ 12.4.049-78 Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой обработке.- М.: Изд-во стандартов, 2004. -12 с.

- ГОСТ 12088- 77 «Методы определения воздухопроницаемости». – М.: Изд-во стандартов, 1995. -15 с.

- ГОСТ 14326-73 Ткани текстильные. Метод определение пиллингуемости. – М.: Изд-во стандартов, 1995. -18 с.