УДК 677.027.27

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ КРАШЕНИЯ И АНТИМИКРОБНОЙ ОТДЕЛКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ

Ізбергенова М.М., магистрант 1-го курса; Ташмухамедов Ф.Р., докторант 2-курса; Кутжанова А.Ж., к.т.н.; Дюсенбиева К.Ж, PhD.

Алматинский технологический университет,

г.Алматы, Республика Казахстан

E-mail: j.mira__1@mail.ru.

В последнее время многие исследователи изучают совмещенную технологию крашения и функциональную отделку тканей текстильных изделий. В исследованиях  ученых, например  Индии была использована технология одновременного окрашивания и антибактериальной отделки текстильных материалов с применением золь-гель метода. Для получения функциональных свойств все большее применение находит золь-гель процесс, который является одним из направлений в производстве наноматериалов.

Основное достоинство этого жидкофазного метода заключается в высокой степени гомогенизации исходных компонентов – прекурсоров, благодаря их растворению в гомогенной среде золь – гель систем. Золь – гель технологию можно отнести к энергосберегающим технологиям, поскольку для ее реализации не требуются энергоемкие и экологически опасные процессы измельчения исходных компонентов [1].

В текстильной отрасли наибольшую популярность приобрел золь-гель процесс с получением геля диоксида кремния с включением функционального наполнителя, в качестве которого может выступать как красители, так и частицы оксидов металлов для придания гидрофобности, огнестойкости, биоцидных и других специальных свойств [2]. Сущность данного метода состоит в получении нанодисперсного кремнезема закрепленного на поверхности волокна.

Термин «нанодисперсный кремнезем» объединяет многообразные разновидности дисперсного кремнезема (золи, гели, суспензии, пасты), встречающихся, как в естественных условиях, так и создаваемых человеком (аэросил, гидрозоли, силикагели). Гидрозоли кремнезема – представители нанодисперсных оксидных систем, чрезвычайное распространение которых обусловлено полимерной природой частиц, наличием высокоразвитой поверхности функциональных групп, что обеспечивает высокую реакционную способность частиц и возможность адсорбционного модифицирования поверхности.

Некоторые синтетические красители были специально изготовлены обладающие антимикробной активностью. Большинство синтетических красителей не обладают антимикробной активностью, такие как прямые, активные и дисперсные. Но другой подход, чтобы добиться одновременного крашения и антимикробной отделки с ковалентным  присоединением биоцидов и молекул красителя.

Анализ литературы показал, что золь-гель метод в колорировании текстильных хлопчатобумажных материалов, а также совмещенных способов отделки текстильных материалов не распространен. Данное направление нанесения и закрепления красителей и биоцидов на текстильных материалах еще на стадии изучения.

В связи с этим актуальной является разработка совмещенного способа крашения и антимикробной отделки целлюлозных текстильных материалов. Золь-гель метода является уникальным способом для модифицирования целлюлозных материалов и придания текстильным материалам технически заданных  свойств [3].

Одну из лидирующих позиций в этом направлении занимает антимикробная отделка текстильных материалов. Потребительский спрос на одежду и текстильные изделия с повышенными гигиеническими свойствами создал целый рынок подобных продуктов, рост которого увеличивается ежегодно.

Использование натуральных целлюлозных текстильных материалов с повышенными защитными свойствами остается актуальным не только в производстве медицинского текстиля и оборонной промышленности, но и в производстве технического и домашнего текстиля. Известно, что все природные волокна, как и все материалы из природных полимеров, подвергаются биоповреждениям, что является их недостатком и одновременно достоинством. Наличие в хлопковом волокне целлюлозы, пектиновых, азотсодержащих и других органических веществ, и их  высокая гигроскопичность делают его питательной средой для обильной микрофлоры.

В данной работе  исследуется возможность  совмещения процессов крашения и антибактериальной отделки на основе золь-гель метода, с применением  как синтетических, так и природных красителей и коллоидных частиц цинка и меди, в качестве сшивающих агентов тетраэтоксисилан и жидкое стекло.

Применение золь-гель способа окрашивания хлопчатобумажной  ткани указанными соединениями, обладает большими техно-экологическими преимуществами, так как, помимо придания хлопчатобумажной ткани в процессе обработки прочной окраски и антимикробных свойств, позволяет осуществлять крашение с достаточной скоростью. В результате этого устраняются расходы на установку дополнительного оборудование и его обслуживания, а также сокращаются энергетические затраты.

Литература

- Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезем //– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 328 с.

- Allègre C., Moulin P., Maisseu M., Charbit F. Treatment and reuse of reactive dyeing effluents// Journal of Membrane Science. – 2006. Vol. 269. Р.15-34.

- Дюсенбиева К.Ж., Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж. Антимикробная обработка целлюлозных материалов текстильных материалов золь-гель методом // Новости науки Казахстана.- 2015.- №2(50).- С.92-99.