УДК 677.02;677.027

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОФОБНОЙ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кенжебаева А.М., магистр; Баданова А.К., доктор философии (PhD)

Алматинский Технологический Университет,

г. Алматы, Республика Казахстан,

e-mail: aika.e-mail@mail.ru, kenzhebayeva_a@mail.ru

На сегодняшний день текстильные материалы  отличаются большим разнообразием, которое достигается путем использования модифицированных волокон, применением различных фактур и новых отделок. Текстильные материалы характеризуются биологической и химической безопасностью, показатели которой устанавливаются в зависимости от их функционального назначения и сырьевого состава. Безопасность текстильных материалов должна соответствовать общепринятым требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» [1].

В «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» перед легкой промышленностью стоит задача разработки    инновационных  технологий с целью повышения конкурентоспособности товаров  и изделий, выпускаемых отечественными  текстильными предприятиями. Одним из путей решения проблемы является развитие хлопковой отрасли в Южно-Казахстанской области и свободной экономической зоны «Оңтүстік».  В связи с этим повышение конкурентоспособности продукции за счет разработки и внедрения инноваций в отрасли с целью  улучшения качества и расширения ассортимента текстильных материалов является актуальным.

Наиболее перспективным  для достижения этих целей является создание тонких пленок и покрытий на поверхности материалов с использованием  нанотехнологических подходов и приемов, которые позволяют значительно изменить их свойства. Одним из таких инновационных решений явилась разработка новых видов материалов со специальными свойствами, в частности, гидрофобными свойствами с применением полиуретанов.

Применение для гидрофобной отделки полиуретанов является весьма интересным направлением, так как свойства полиуретана можно регулировать путем различного сочетания гибких и жестких сегментов в его структуре.

В данной работе представлены результаты исследований гидрофобизированных хлопчатобумажных тканей новым способом водоотталкивающей отделки целлюлозного волокна путем модификации поверхности волокна реакцией полиуретанирования. Водоотталкивающие свойства достигаются за счет синтеза тонкой, непрерывной полимерной пленки на волокне. Образующаяся пленка сглаживает поверхность волокна и придает повышенную стойкость к истиранию, предотвращает попадание внутрь волокна влаги с сохранением межволоконного пространства, что обеспечивает сохранение воздухопроницаемости ткани.

При гидрофобной отделке текстильных материалов предполагается применение низкоэнергетических покрытий, обеспечивающих водоотталкивающие свойства. Основной принцип – изменение энергетики поверхности, через изменение ее химической природы с помощью специальных препаратов, содержащих а молекулах неполярные, гидрофобные группы [2].

Применение реакции полиуретанирования для придания гидрофобных свойств обосновано тем, что в процессе взаимодействия полиэтиленгликоля ПЭГ (20 000), толуилен–2,4–диизоцианата и целлюлозы на поверхности волокна образуется полиуретановая пленка, содержащая в своей химической структуре гидрофобные группы, имеющиеся как в жестких, так и в гибких сегментах образующегося полиуретана. Реакция полиуретанирования обеспечивает привитие пленки к волокну за счет образования ковалентной полярной связи, что обеспечивает устойчивость отделки к стирке. Полиуретановая пленка сглаживает поверхность волокон, предохраняет ее от истирания, попадания внутрь волокна влаги с сохранением межволоконного пространства, что обеспечивает сохранение воздухопроницаемости ткани [3, 4].

На рисунке 1  представлены снимки поверхности гидрофобизированной ПЭГ (20 000) и 2,4-ТДИ, где четко видно, что на поверхности ткани капли воды не впитываются в текстильный материал и образуют сферы.

Рисунок 1 – Капля воды на поверхности гидрофобизированной   хлопчатобумажной ткани (ПЭГ (20 000) 5 г/л и 2,4–ТДИ 6 мл/л, температура термообратки 1800 С) с тремя повторениями

Результаты исследований краевых углов смачивания гидрофобизированной   хлопчатобумажной ткани представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели краевых углов смачивания гидрофобизированной   хлопчатобумажной ткани

| № эксперимента | Концентрация химических компонентов |  | Краевой угол смачивания, ᵒ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭГ (20 000), г/л | 2,4 – ТДИ, мл/л |  |
| Термообработка 120ᵒС |  |  |  |
| 1 | 5 | 6 | 133 |
| 2 | 15 | 6 | 133,2 |
| 3 | 5 | 12 | 132,2 |
| 4 | 15 | 12 | 133,3 |
| Термообработка 180 0 С |  |  |  |
| 5 | 5 | 6 | 129,8 |
| 6 | 15 | 6 | 126,2 |
| 7 | 5 | 12 | 130,5 |
| 8 | 15 | 12 | 128,5 |
| Термообработка 150 0 С |  |  |  |
| 9 | 10 | 9 | 132,5 |
|  | Необработанная ткань |  | 0 |

Из таблицы видно, что кравые углы смачивания достигают более 133°, что подтверждает сверхгидрофобность обработанной хлопчатобумажной ткани. При постепенном увеличении концентрации ПЭГ (20000) и температуры термообработки наблюдается незначительное снижение кравых улглов смачивания. Это объясняется тем, что с увеличением концентрации ПЭГ (20000) повышается количество функциональных ОН-групп, а с увеличением температуры происходит незначительная деструкция волокна.

Разработанная технология гидрофобной отделки текстильных материалов позволяет максимально сохранить воздухопроницаемость текстильного материала, его эстетические, эксплуатационно-гигиенические показатели. Достигнутые результаты подтверждают улучшение потребительских свойств обработанных тканей и соответствуют требованиям безопасности текстильных материалов [1].

Литература

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» 9 декабрь 2011 г, № 876

- Баданова А.К., Кричевский Г.Е., Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж.. Применение реакции полиуретанирования для придания гидрофобных свойств целлюлозным текстильным материалам // Вестник ТарГУ имени М.Х. Дулати «Природопользование и проблемы антропосферы»: международный научный журнал. – Тараз,  2014. – №1. – С. 192-200.

- Баданова А.К. Разработка эффективной технологии водоотталкивающей отделки текстильных материалов: диссертация... : д-р фил (PhD) и.о доцента -Алматы , 2014г,С. 30-45.

- А.К. Баданова, А.Ж. Кутжанова, Г.Е. Кричевский, М.А. Фролова Исследование краевых углов смачивания и гистерезиса смачивания гидрофобизированных Текстильных Материалов // Известия высших учебных заведений.Технология текстильной промышленности /Scopus/№ 3 (357) 2015, С. 54-58.