УДК: 541.13

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУ СВИНЦОВЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ В СИСТЕМЕ Fe (II) – Fe (III)

EгеубаеваC.C., доктор PhD,Алмагамбетова С.Тт.ғ.к.,Мусина З.М. доктор PhD

Алматинский технологический университет, г. Алматы қ., Казахстан.

salamat.egeubaeva@mail.ru

В настоящее время мировое экономическое и технологическое развитие трудно представить без  использования возобновляемых источников энергии. Тенденции развития возобновляемых источников энергии в мире претерпевают значительные изменения. Технологии использования возобновляемых источников энергии являются экологически чистыми и  не наносят вред на окружающую среду [1].Основными причинами, по которым развитые страны активно занимаются использованием возобновляемых источников энергии, являются: обеспечение энергетической безопасности, экология, сохранение запасов собственных энергоресурсов и увеличение потребления сырья для неэнергетического использования топлива [2-3]. Немаловажную роль в вопросах развития возобновляемых источников энергии играют процессы создания химических источников тока, разработка новых способов преобразования различных видов энергии в электрическую.

В этой связи нами проведен ряд лабораторных экспериментов, посвященных процессам преобразования тепловой энергии в электрическую, предусматривающие возможность возникновения электродвижущей силы и тока короткого замыкания в случае создания значительной разности температур в электродных пространствах электролизера.

В данной работе приведены результаты исследований рассматривающие возможность преобразования тепловой энергии в электрическую с применением свинцовых электродов.

Как было показано нами в работе [4,5], при погружении двух графитовых электродов в водный раствор электролитов и при возникновении разности температур в электродных пространствах в системе возникает электродвижущая сила (ЭДС). Величина ЭДС между двумя электродами, находящимися в растворах с разными температурами, и величина тока короткого замыкания (ТКЗ) в основном зависят от величины разности температур.

При  погружении  рабочего электрода   в  раствор,  содержащий ионы в окисленных и восстановленных формах, на электроде устанавливается окислительно-восстановительный потенциал, величина которого определяется по уравнению Нернста [5]. Исследования проводились в стеклянном электролизере с разделенными электродными пространствами, в сернокислом растворе, объемом 100 мл, содержащем ионы Fe (II) и Fe (III). В качестве катода и анода применяли свинец.

Лабораторная установка для преобразования тепловой энергии в электрическую приведена в работе  [6].

Рассмотрено влияние различных параметров на формирование ЭДС и ТКЗ, в гальваническойсистеме Pb - Pb в сернокислых растворах, содержащих ионы Fe (II)  и  Fe (III). Эту систему можно представить следующим образом:

Pb | H2SO4, Fe (II), Fe (III) | Pb

При погружении свинцового электрода в сернокислый раствор на его поверхности формируется нерастворимое соединение - сульфат свинца и этот электрод является электродом второго рода, т.е. свинец покрыт своей  плохорастворимой сульфатной солью и находится в сульфатсодержащем растворе. На поверхности свинцового электрода устанавливается равновесие:

PbSO4 + 2e↔Pb + SO42-Е0 = - 0,36 B

Как показано на рисунке 1 при разности температур в межэлектродных пространствах 700С возникает ЭДС и ТКЗ величины, 194 мВ и 0,9 мА, соответственно, при этом изменение значение потенциала свинцового электрода составляет 150 мВ.

Fe (II) - 1,0 г/л, Fe (III) – 10 г/л, H2SO4 – 150 г/л

Рисунок 1 – а) Зависимость изменения величины ЭДС (1) и ТКЗ (2) между свинцовыми электродами от разности температур в электродных пространствах; б) – влияние изменения температуры раствора на изменение потенциала свинцового электрода

Исследовано влияние концентрации ионов трехвалентного железа на значения величин ЭДС и ТКЗ и на изменение  потенциала свинцового электрода.

Полученные результаты позволяют утверждать, что при применении свинцовых электродов при разности температур в межэлектродных пространствах электролизера формируется ЭДС. Максимальные значения ЭДС и ТКЗ соответственно достигает 194 мВ и 0,9 мА.

Использованная литература:

- Сокольский А.К. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Учебное пособие. - М.: РГОТУПС, 2006.

- Баешов А., Баешова А.К. Электрохимическое преобразование тепловой энергии в электрическую. Энергетика и топливные ресурсы Казахстана, 2012,№ 11, с. 17-19

- Пугач, Л. И. Ф. А. Серант, Д. Ф. Серант. Нетрадиционная энергетика – возобновляемые источники, использование биомассы, термохимическая подготовка, экологическая безопасность: учеб. Пособие – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. –  347 с.

- Обозов А. Дж.., Ботпаев Р.М. Возобновляемые источники энергии: учебное пособие/ - Бишкек, изд. 2010 г.-218 с.

- Патент РК № 24466 / Преобразователь тепловой энергии в электрическую // Баешов А., Баешова С.А., Баешова А.К., и др. – Опубл. 15.08.2011, бюл. № 8.

- S. S. Yegeubayeva, A. B. Bayeshov, A. K. Bayeshova and  M. Zh. Zhurinov,

Electrochemical transformation of thermal energy of the Sun and Geothermal         Waters to the electric energy //Int. J. Chem. Sci.: 12(2), 2014, p. 456-462