УДК 677.026.4

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ МОКРЫХ ОБРАБОТОК

Жилисбаева Р.О., д.т.н.,профессор, Тоқтарбаева А.Т., магистрант, Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан

E-mail: akerke-1996@mail.ru, rau_45@mail.ru

Основными свойствами, характеризующими качество нетканых материалов, являются масса материала и его объемность, теплозащитные свойства, прочность на разрыв и удлинение при разрыве, устойчивость к истиранию и упругость, усадка после стирки, воздухо- и паропроницаемость, внешний вид. Нами были проведены исследования на усадку после стирки согласноГОСТ  5077-2007«Метод определения изменений размеров после стирки и сушки».

Настоящий стандарт устанавливает метод определения размеров тканей, нетканых материалов после стирки и сушки в определенных (заданных) условиях.

Образец кондиционируют в установленных стандартных атмосферных условиях и измеряют до проведения соответствующих процедур стирки и сушки. После сушки, кондиционирования и повторных измерений рассчитывают изменения размеров.Из каждой точечной пробы при помощи шаблона вырезают три элементарные пробы размерами 10х10см и на них через отверстия шаблона наносят шариковой ручкой или фломастером метки. Шаблон размещают на точечной пробе так, чтобы направление длины и ширины полотна было параллельно сторонам шаблона. На пробах отмечают продольное направление полотна.

Рисунок 1 - Шаблон для нанесения меток на пробу

Определения расстоянии между меток по длине:

Коэффициент изменения параметров по длине:

где: среднее значение расстояния между метками по длине;

начальное расстояние между метками, =10 см;

Определения расстоянии между меток по ширине:

Коэффициент изменения параметров по ширине:

где: среднее значение расстояния между метками по ширине;

начальное расстояние между метками, =10 см;

Нами были разработаны опытные образцы пакетов в следующем порядке:

Таблица 1 – Характеристика опытных образцов

| № | Виды слоев пакета с натуральным утеплителем | Условное обозначение | Поверхностная плотность,г/ | Виды слоев пакета с синтетическим утеплителем | Условное обозначение | Поверхностная плотность,г/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭ- 2 слоя шерсти | ПЭ-ШШ-ПЭ | 773,3 | Вискоза- холлафайер | Вз-Хф-Вз | 374,5 |
| 2 | Вискоза-2 слоя шерсти | Вз-ШШ-Вз | 898,2 | Хлопок - холлафайбер | Хл-Хф-Хл | 371,8 |
| 3 | Хлопок-2слоя шерсти | Хл-ШШ-Хл | 947,5 | ПЭ (антист.)- холлафайбер | -Хф- | 411,6 |
| 4 | ПЭ- 1 слой шерсти | ПЭ-Ш-ПЭ | 710,3 | Хлопок-синтепон | Хл-Ст-Хл | 479,1 |
| 5 | ПЭ (ВЗО)-ов-верб. шерсть | -ОВШ- | 998,1 | ПЭ (ВЗО)- синтепон | -Ст- | 452,8 |
| 6 | ПЭ (антист.)-ов-верб. шерсть | -ОВШ- | 915,6 | Вискоза-синтепон | Вз-Ст-Вз | 461,5 |
| 7 | Вискоза-ов-верб. шерсть | Вз-ОВШ-Вз | 936,6 | ПЭ (антист.)- синтепон | -Ст- | 468,8 |

Таблица 2 – Показатели натурального нетканого материала (шерсть) с подкладочным материалом разного состава

| № | Условное обозначение пакета | ,см | , | ,см | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭ-ШШ-ПЭ | 9,7 | -3 | 9,94 | -0,6 |
| 2 | Вз-ШШ-Вз | 9,9 | -1 | 9,9 | -1 |
| 3 | Хл-ШШ-Хл | 9,93 | -0,5 | 9,7 | -3 |
| 4 | ПЭ-Ш-ПЭ | 9,94 | -0,6 | 9,97 | -0,3 |
| 5 | -ОВШ- | 9,9 | -1 | 9,9 | -1 |
| 6 | -ОВШ- | 9,9 | -1 | 9,9 | -1 |
| 7 | Вз-ОВШ-Вз | 9,7 | -3 | 9,9 | -1 |

Таблица 3 – Показатели синтетических нетканых материалов (холлафайбер, синтепон)с подкладочным материалом разного состава

| № | Условное обозначение пакета | ,см | , | ,см | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вз-Хф-Вз | 9,8 | -2 | 9,6 | - 4 |
| 2 | Хл-Хф-Хл | 9,7 | -3 | 9,5 | -5 |
| 3 | -Хф- | 9,7 | -1 | 9,7 | -3 |
| 4 | Хл-Ст-Хл | 10 | 0 | 9,8 | -2 |
| 5 | -Ст- | 9,9 | -1 | 9,8 | -2 |
| 6 | Вз-Ст-Вз | 9,7 | -1 | 9,6 | -2 |
| 7 | -Ст- | 9,6 | -2 | 9,7 | -2 |

Результаты исследований усадки нетканых материалов (табл.2,3) показали, что усадка натуральных нетканых материалов не сильно отличаются от синтетических. Усадочными являются полиэфирные материалы, что необходимо учитывать при проектировании одежды. Проведенные исследования позволили установить, что и натуральные нетканые материалы обладают минимальной усадкой, которую необходимо учитывать для обеспечения качества и продления срока ее службы.

Из всех исследуемых материалов был выбран самый оптимальный вариант для проектирования форменной одежды для военнослужащих: нетканый материал из натуральнойшерсти и хлопок – пакет №3 имеющий минимальный процент усадки -0,5 %.

Литература:

1. ГОСТ Р 57632—2017 Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители. Технические требования. Методы испытаний

2. 4. Стокозенко, В.Г. Нетканые материалы. Вчера, сегодня, завтра Текст. /В. Г. Стокозенко, С. М. Губина //Снабженец. 2006. - № 28 (527).- С. 164—168.

3. Якутина Н.В.Исследование свойств модифицированных льняных тканей, обеспечивающих улучшение гигиенических и экологических показателей// Московский государственный университет Дизайна и технологии Москва – 2015 г.