- УДК 677.1/.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ШЕРСТИ И ХЛОПКА

Бұғыбай Ж.Т., магистрант АТУ по специальности 6М073600,

научный руководитель, Джуринская И.М.PhD, и.о.доцента,

Алматинский Технологический Университет, г. Алматы., Республика Казахстан

E-mail: bugybay.zh@mail.

Внастоящее время применение нетканых материалов отмечаетсявысокой востребованностью и конкурентоспособностью на рынке по сравнению с другими материалами текстильной промышленности. Это обусловлено тем, что цикл производства нетканых материалов от получения волокнистого сырья до выпуска готовых изделий в несколько раз короче технологии выработки классических видов текстиля и не требует масштабных денежных средств, а широчайшая гамма подчас уникальных свойств позволяет применять их в самых разных сферах человеческой деятельности. Разнообразные, порой уникальные свойства нетканых материалов позволили применять их в самых разных областях от медицины до строительства зданий, сооружений, автострад[1].

Сегодня выпускаются нетканые материалы как одноразового, так и многоразового использования. Они могут сочетать в себе эластичность, мягкость и прочность; служить как дренажные, мембранные и фильтровальные материалы. Им можно придать свойства водонепроницаемости (или, наоборот, повышенной впитывающей способности), негорючести, бактериостатичности и др. [2].

В данной статье предлагаются данные по разработке и получениюнетканых материалов из отходов переработки волокон шерсти и хлопка,и выявление эффективного процентного соотношения волокон в смеси.

С целью установления оптимального волокнистого состава были выработаны экспериментальные образцы нетканых полотен с различным процентным соотношением волокон шерсти и хлопка.

В результате исследования образцов на физико-механические и потребительские свойства были выбраны 3 варианта с оптимальной смеской:

- однородный материал, выработанный из 100 % шерсти;

-двухкомпонентный нетканый материал, выработанный из хлопка и шерсти в соотношении 50 % на 50 %;

- двухкомпонентный нетканый материал, выработанный из хлопка и шерсти в соотношении 30 % на 70 %.

Образцы нетканыхполотенбыли выработаны способом иглопрокалывания холстов, полученных из отходов шерсто- и хлопкопрядильных и перерабатывающих производств.

С целью анализа физико–механических и потребительских свойствполученных нетканых материалов были проведены лабораторные исследования.

Значениязначимых показателей исследуемых образцов нетканых материалов представлены в таблице 1.

Таблица 1– Физико-механические показатели образцовнетканых материалов, полученныхиглопробивным способом

| Физико-механические свойства | Варианты смески |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 131,6 | 316,0 | 245,2 |
| Толщина, мм | 2,4 | 2,1 | 2,7 |
| Разрывная нагрузка, Н - в продольном направлении - в поперечном направлении | 198 110,2 | 179,5 91 | 210,1 143 |
| Разрывное удлинение, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 8 12 | 4 9 | 6 8 |
| Напряженность электростатического поля, Кв/м | 0,42 | 0,36 | 0,35 |
| Сорбционные свойства: - гигроскопичность, % - капиллярность, % | 7,47 11,3 | 6 7 | 8,5 9,5 |
| Проницаемость: - воздухопроницаемость, дм3/м2с | 115 | 121 | 126,2 |

По результатам определения разрывной нагрузки показано, что наиболее прочными как в продольным, так и в поперечном направлении являются образцы нетканых материалов,выработанных из смеси №3 (70% шерсти и 30% хлопка). Величина разрывной нагрузки нетканых материалов более высокая в продольном направлении, так как в этом направлении нетканые материалы обладают лучшими прочностными свойствами.Также физические свойства данного нетканого материала (3-вариант) не превышают норму и имеют хорошие показатели.Все экспериментальнополученные нетканые материалы удовлетворяют требованиям, предъявляемым техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 017/2011 «Обезопасности продукции легкой промышленности» и соответствуют значениям нормативной документации.

В результате исследованияустановлено, что производстводвухкомпонентных нетканых материалов из отходов шерсти и хлопка в рекомендуемом соотношении смеси (№3) является целесообразным, так как:

- они имеют достаточную прочность, хорошие физико-механические и потребительские свойства и могут быть использованыкакнетканые материалыбытового назначения;

- производственный цикл сокращен с уменьшением числа технологических переходов, что позволяет повысить производительность труда и получить достаточно низкую себестоимость продукта за счет сокращение производственных площадей;

- повышает экономию высококачественного сырья из натуральных и химических волокон, благодаря широкому использованию промышленных отходов и вторичного сырья;

- позволяет расширить ассортимент текстильных изделий за счет эффективной замены ассортимента полушерстяных и смешанных тканей разработанными неткаными полотнами.

Литература

- Бактыбаева Г.К., Джуринская И.М., Курочкина В.В. Придание огнестойки отделки нетканым материалам из волокон конопли// Матариалы межд. Науч-прак. Конференции. Инновационное развитие текстильной и легкой промышленности. Интекс, Москва, 2018. - 167 с.

- Горчакова В.М. Нетканые материалы, перспектива развития и подготовка кадров// Нетканые материалы. 2014.- №1. - С.16-17

- ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»