ӘОЖ  61.61.49
ЭПОКСИАКРИЛАТ НЕГІЗІНДЕГІ ИОНАЛМАСТЫРҒЫШ ШАЙЫРЛАР

Курбашев Э.П., Зайнуллина А.Ш., к.х.н., доцент

Алматы Технологиялық Университеті, Казахстан, Алматы қ.
e-mail: zash1953@mail.ru

Қaзiргi кезде ғылым мен техниканың қарқынды дамуына байланысты селективті ионалмастырғыш материалдарды синтездеу қажеттігі анықталды. Метакрил қышқылының глицидил эфирін бастапқы мономер ретінде қолданып, радикалды сополимерлену механизмімен  құрамында әртүрлі функционалды топтары бар жоғары алмасу сыйымдылығы бар иониттерді синтездеуге  болады [1-2]. Жұмыстың мақсаты анионалмсатырғыш затқа ие болатын кеңістіктегі полимер құрылысының қасиетін анықтау  мен оны зерттеу.


Глицидилметакрилатының (ГМА) гомо- және сополимерлері негізіндегі әртүрлі ароматты, алифатты полиаминдерді қолдану арқылы полифункционалды ионалмастырғыштарды синтездеу, олардың  ионалмастырғыш қасиеттерін зерттеу және ерітіндіден металл иондарын бөліп алу болып табылады. Тәжірибе барысында біз полиглицидилметакрилат (ПГМА) гомо- полимерін аминдеуші агент полиэтиленполиаминмен (ПЭПА) тігу арқылы ПГМА/ПЭПА синтездеуші затқа ие болатын анионит алдық. 
[image: image1.png]CcHy

- CH!‘ :C - + NHy (('H:ICH,A'NH)'\- CHZ- CH]'NH: —
Cc=0
8- ey s
o

TIrMA T3MA

+ +
o - NHC(CHZCH;NH ) CH;CH;NH-..

C C -
CHy i

CIH-OH C‘H -OH

CHy Hy

o o

] "

(IZ o ?—'- o

(If' C‘H:' - (;‘ C}l,."

CHy CH

TIrMA /11311A





Алғаш рет эпоксиакрилаттардың әртүрлі мономерлерімен аминдердің әрекеттесуі нәтижесінде анионалмастырғыш шайырлар алынды және ерітіндіден асыл метал иондарын сорып алу жағдайлары қарастырылды. Торлы полиэлектролиттердің кеңістіктегі құрылысы, құрылымы мен қасиеті  туралы заңдылықтары зерттелді.


Бұл жұмыста келтірілген  бастапқы және соңғы нәтижелер элементтік, физико-химиялық анализдермен дәлелденіліп, ИҚ-спектроскопия, атомдық – адсорбциялық, дифференциал - термиялық, термогравиметриялық талдау, потенциометрлік титрлеу  әдістері арқылы зерттелінді. Сорбциялануға қабілетті полимердің алынуы зерттелгенде қорғасын мен күміс иондарына қатысты статикалық жағдайда қарастырылды.  Глицидилметакрилаттың сополимері мен метилметакрилат (ГМА-ММА) негізіндегі  аниониттің  химиялық тұрақтылығы 1-кестеде көрсетілген. полиэтиленимин (ПЭИ), полиэтиленполиамин (ПЭПА), поли-2-метил-5-винилпиридин (П2М5ВП). 











1-кесте
	ГМА-ММА негізіндегі аниониттер  
	Шайыр өңдегенге дейінгі САСшығ;   мг-экв/г,
	САС, мг-экв/г, ерітіндідегі шәйірді өңдегеннен кейін
	(САС/САСшығ)  х 100 %

	
	
	5н ерт

NaOH

сілті


	5н ерт

H2SO4

қышқыл
	10% HNO3

тотық
	5н ерт NaOH

сілті


	5н ерт H2SO4

қышқыл
	10% HNO3

тотық

	ПЭИ
	8,71
	9,34
	8,22
	6,09
	107,23
	94,37
	70,0

	ПЭПА
	8,0
	7,72
	7,62
	5,48
	96,5
	95,36
	68,46

	П2М5ВП
	6,39
	6,34
	5,95
	6,24
	99,22
	93,11
	97,15



ГМА гомополимерінің ПЭИ, ПЭПА, П2М5ВП мен органикалық еріткіш ортада поликонденсациялану реакциясы арқылы жаңа торлы полиэлектролиттерді синтездедік және олардың синтезделуінің оптималды жағдайы табылды. ИҚ-спектроскопия, элементті, химиялық талдау әдісімен алынған иониттердің негізгі физика-химиялық сипаттамалары зерттелді. ГМА-ММА негізіндегі аниониттердің сорбциялану қабілеттілігімен алифатты полиаминдердің  рН ортаға тәуелді  қорғасын және күміс иондарын сорып алу қасиеттері анықталды. Нәтижесінде алынған аниониттерді фармацевтикада, мұнай қалдықтарынан металл иондарын сорбциялауда,  гидрометаллургияда, түсті және асыл металл иондарын коспадан бөліп алуда, қоршаған ортаның көптеген мәселелерін шешуде манызды рөл атқарады, мысалы ағынды суды тазалау және т.б.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Пимнева Л.А. Очистка сточных вод от токсичных тяжелых металлов // Современные наукоемкие технологии. – 2013. - № 2. – С. 99-101;
2. Ергожин Е.Е. Полиэлектролиты и комплексоны / Е.Е. Ергожин, Б.Е. Бегенова. Алматы: Print-S. 2014. 164 c.
1

